## Slide 1
TALLER DE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS
MÓDULO 4
Wilfredo Rodriguez
EBM Tencate Geosynthetics
Ing. Juan Pablo Broissin
CD Tencate Geosynthetics

## Slide 2: Introducción y Antecedente
Unconfined Structure
(b) Componentes de berma MSE en aplicaciones de vertederos (Figura por Luettich, 2010)
(a) Muro MSE con sobrecarga de un pruente (Figura por Wu, et al. 2006)
(c) Talúd de suelo reforzado MSE para ensanchamiento de hombros (Figura por Berg, et al., 1990)
(b(ibaiaxxiiaal)l)
Estructura no confinada

## Slide 3: Comentarios de esta presentación
El drenaje frontal” la grava es necesaria para la separación del relleno del suelo y la estabilidad
Si el suelo de relleno de la zona reforzada no drena, entonces el agua no llegará al drenaje frontal desde la parte superior, posterior e inferior de la zona del suelo retenida entonces debe ser interceptada de alguna manera y descargada.
EL agua detrás del muro es el mayor problema…

## Slide 4: Número de Fallas en Muros por el Agua
40
No. of Walls
(37%)
(23%)
(15%)
Mecanismo de falla básico de 171 (100%) muros MSE
70
60
50
(25%)
30
20
10
0
Suelo interno Suelo externo Agua en el interior Agua externa
Nota: 103 (60%)de las fallas están relacionadas con el agua !
Num. Muros

## Slide 5: Zonas que Presentan Mayores Problemas con el Agua
Esfuerzo en grieta por el agua
Presión del agua
Tubo o fuga de entrada
Roturas de tubería
Drenaje de detención del suelo
NAF
Agua interna (37%)
Agua externa (23%)
Infiltración

## Slide 6: Necesario Drenaje Frontal y Base (a menos que se demuestre lo contrario)
(b) Drenaje posterior utilizando geocompuesto (ref., TenCate Geosynthetics, Inc.)
(a) Drenaje posterior con arena (ref., FHWA, Elias, et al., 2001)

## Slide 7: Filtración y Drenaje Series N
Geotextil No Tejido de Polipropileno
Alta Resistencia Ácidos y Alcális
Alta Transmisividad y Permisividad
Ligeros, Pesados , Gruesos.
Separación
Filtración
Drenaje

## Slide 8: Producto Geosintético Básico para conducción, filtración y drenaje

## Slide 10: Definición Filtración
Filtración: es la capacidad de un geotextil de prevenir la migración excesiva de partículas de suelo.

## Slide 11: Definición Drenaje
Drenaje : es permitir el libre flujo de agua a través de un geosintético en un periodo de tiempo indefinido previniendo la pérdida de suelo (filtración).

## Slide 12: Aplicaciones Mirafi® Series de Filtración y Drenaje

## Slide 13: Definiciones Importantes
Permisividad:
Flujo lo largo del plano
Transmisividad:
Flujo normal al plano

## Slide 14: Criterios de Permeabilidad y Permisividad Diversos Autores
Información Cortesía de Dr. Palmeira

## Slide 15: Fichas Técnicas
Valor Mínimo por Rollo
Valor de Permisividad

## Slide 16: Criterio para Diseño de Filtros Comunes
Imagen 1 : Principios de Ingeniería de Cimentaciónes, Autor Braja M Das
Imagen 1. Diseño de Filtro
Dos Condiciones:
Que el material no sea lavado al interior
del filtro
b) Que no se genere una carga excesiva
de presión hidrostática
Terzaghi & Peck, 1967

## Slide 17: Donde:
F= Material Filtro
B= Material Base ( Suelo por Proteger)
D15 y D18= Diámetros por el que pasarán el 15% y el 85% del suelo ( Según el caso)
Criterios de la Marina de USA para condición “a”
Información Obtenida del Libro: Principios de Ingeniería de Cimentaciónes, Autor Braja M Das

## Slide 18: Drén Contaminado

## Slide 19: Migración de Partículas y Control de Flujo

## Slide 20: Opciones con Geotextiles
Geotextil
$

## Slide 21: Mecanismos de Colmatación
Cortesía . Dr. Palmeira

## Slide 22: Diseño por Drenaje y Filtración

## Slide 23: Diseño para Drenaje Trinchera
Se requiere diseñar la permisividad adecuada de un geotextil cualquier para un caudal de 15 m3/ día (cedegren) el cual proviene de la espalda de un MME de 5.6 metros de altura para un drenaje francés de 0.30 mts X 0.30m.
Permisividad =
5.6m (0.3m*1m)
=
De lo anterior:
15 m3/dia
8.9 días-1
8.9 días-1
86,400 seg
Permisividad =
= 0.0001 seg-1

## Slide 24: Seleccione el Material Adecuado

## Slide 25: Corroborando el Factor de Seguridad

## Slide 26: Factores de Reducción
Aplicación | Rango de valores de los factores de reducción |  |  |  | 
 | Obstrucción o cegamiento(1) | Reducción de vacíos por fluencia | Impregnación de los vacíos | Obstrucción química(2) | Obstrucción biológica
Filtros de muros | 2 a 4 | 1,5 a 2 | 1 a 1,2 | 1 a 1,2 | 1 a 1,3
Filtros enterrados (under-drain) | 5 a 10 | 1 a 1,5 | 1 a 1,2 | 1,2 a 1,5 | 2 a 4
Filtros para controlar la erosión | 2 a 10 | 1 a 1,5 | 1 a 1,2 | 1 a 1,2 | 2 a 4
Filtros de rellenos sanitários | 5 a 10 | 1,5 a 2 | 1 a 1,2 | 1,2 a 1,5 | 5 a 10(3)
Drenaje gravitacional | 2 a 4 | 2 a 3 | 1 a 1,2 | 1,2 a 1,5 | 1,2 a 1,5
Drenaje bajo presión | 2 a 3 | 2 a 3 | 1 a 1,2 | 1,1 a 1,3 | 1,1 a 1,3
Notas: (1) (1) Si la superficie del geotextil se cubre con riprap o bloques de hormigón, utilizar los valores máximos o incluir el factor de reducción adicional;(2) Los valores pueden ser más altos, en particular para las aguas subterráneas con alta alcalinidad, (3) Los valores pueden ser mayores para la turbidez y/o la cantidad de microorganismos de más de 5000 mg/L.
Koerner (1998):

## Slide 27: Seleccione el Material Adecuado

## Slide 28: Dónde…
Perm Adm =
1.4
1.0
( 7 X1.2X1.1x1.4x2.0)
=
1.4 (1 /25.9)
.054/.0001
FS= 9 Pasa perfecto
=

## Slide 29: Hablando de Retención de Suelos
After, Koerner

## Slide 30: Diseño de Filtración
Los datos del suelo son:
Cu=5
IP=36%
ID=Densidad relativa = 85%
D50 = 0.05mm
De acuerdo con la tabla anterior , diseña bajo el tamaño de apertura O95 del suelo que rodea un drenaje lateral el geotextil adecuado para separación de finos

## Slide 31: Aplicando la Fórmula…
O95 = <
18
5
0.05 =
0.18 mm

## Slide 32: Geocompuestos

## Slide 33
Geocompuestos de Drenaje
Núcleo ( Impermeable o Permeable)
Geotextil No Tejido / Tejido
(un lado o ambos lados)
Crea un área hidráulica que permite transmisividad
(flujo en el plano horizontal del geocompuesto)

## Slide 34: Ventajas
Espesores delgados
Reemplazan gran cantidad
De material granular
Distintas tasas de flujo
Cortesía: Dan Jhonson

## Slide 35: Aplicaciones Geocompuestos

## Slide 36: Geocompuesto Espalda
Geocompuesto o Drén Chimenea

## Slide 37: Geocompuesto Drenante

## Slide 38: Flujo a través de medios porosos
Bien documentado en literatura geotécnica
Libros escritos y cursos impartidos regularmente
Supuesto simplificadores son necesarios es decir, flujo laminar y la ley de Darcy
Métodos computacionales basados en redes de flujo, diferencias finitas o elementos finitos.
Trabajemos con diferencias finitas!

## Slide 39: Presión Hidrostática
La presión hidrostática total aumenta considerablemente ¡el empuje lateral contra el muro!
Los muros MSE de baja permeabilidad, la fuerza de filtración se mueve hacia la parte posterior de la zona reforzada.

## Slide 40: Fundamentales
•
Ecuación gobernante
(2-D,
Antisótropa )
•
Ecuación gobernante
(2-D,
isotropica)
•
Ecuaciones 3D son similares

## Slide 41: Enfoque de Diferencia Finita
Concepto desarrollado por J. P. Bardet, “Experimental
Soil Mechanics,” Wiley, 1997
Análisis Discreto por una cuadrícula de nodos dentro del suelo de relleno detrás del muro esta el eje “y”

## Slide 42: Solución Resultante
•
anisótropa ( =
2-D,
kx/ky)
•
isótropa ( = 1)
2-D,
•
•
Hacerlo una y otra vez
Recomendado usar una hoja de cálculo

## Slide 43
(El ejemplo utiliza 10 filas y 20 columnas que dan como resultado 231 puntos de nodo)

## Slide 44: Situaciones que Provocan una Presión de Poro Elevada
Inclinación de talud
Grietas en la superficie detrás de la zona reforzada.
Efectos de la relación de permeabilidad (reforzado a retenido)
Efectos de permeabilidad anisotrópica
Longitud de refuerzo
Inclinación en la zona de refuerzo

## Slide 45: Formas de Evitar la Fuerza de Filtración
Drenaje en la base
Tuberías de drenaje en la base
Drenaje en la base y posterior
Drenajes internos GT, GC o GT/GT

## Slide 46: Drenaje en la Base
H
0.7H
“k ret“
Pw
“k rein“
Drenaje en la base (suelo o geosintético)
B

## Slide 47: Drenaje en la Base con Tubería
H
Tubería
0.7H
“k ret“
Pw
“k rein“
Drenaje posterior
h

## Slide 48: Drenaje en la Base y en la Espalda
H
Drenaje en la base completo
(suelo o geosintético)
B = 0.7H
k ret
Pw
k rein
Drenaje posterior
h

## Slide 49: Drenaje Interno
H
L = 0.7H
*factible, pero algo desconcertante ya que el agua esta siendo trasmitida dentro y a través de la zona de suelo reforzado.
Pw
S

## Slide 50: Efecto del Drenaje en la Espalda
Without back drain
With back drain (h=0.1H)
(se muestra para
krein
= 0.1kret)

## Slide 52: En algunos casos
Entrada y tubería desplazadas
Zona de suelo reforzado
Drenaje posterior
Base d rain
(a) Drenaje interno habitual para agua superficial dentro de la zona de suelo reforzado
(b) Recomendado drenaje externo para aguas superficiales posterior a la zona de suelo reforzado
(c) Recomendado drenaje externo para aguas superficiales junto con drenaje posterior/base.
Desplazamiento de los sistemas de drenaje interno desde adentro hacia atrás de la zona de suelo reforzado
Entrada y tubería
Zona de suelo reforzado
Zona de suelo reforzado
Entrada y tubería desplazadas

## Slide 53
Aplicación

## Slide 54: Factores de Seguridad de Velocidad de Flujo
Donde
qreqd
qallow
= Flujo que llega al sistema de drenaje
= Capacidad permitida del sistema de drenaje
Nota:
Procedimiento igual que con materiales de refuerzo excepto ahora con materiales de drenaje

## Slide 55: a “qreq d” (ref. Bardet J. P. , 1997)
K del suelo
retenido
Sistema de
Drenaje

## Slide 56: Alternativa q req.
Alternativa al Nomograma para
"qreqd“ para ser multiplicado por "k“ y "H"

## Slide 57: Ejercicio
Velocidad de flujo del suelo retenido utilizando gráficos del diseño anterior
Ejemplo No.
Altura de muro (m)
Inclinación talud (grados.)
kret.
(cm/sec)
qreqd
(m3/sec-m)
1
2
3
7.0
7.0
12.0
0
26.6
5.0
5  10-4
5  10-5
3  10-4
2.30  10-5
1.80  10-6
2.25  10-5

## Slide 59: Tasa de Flujo
= 0-26.6°
Nomograma para
"qreqd“ para ser multiplicado por "k“
1er paso es convertir 5X10-4 cm/sec / 100 para convertir a m/sec = .000005 ( 5X10-6)
0°
5°
28°
2do paso es multiplicar 5X10-6 m/sec X 4.6 m2/m (nomograma)
Resultado qreqd es 2.31x10-5
(m3/sec-m)

## Slide 60: Ejercicio
Velocidad de flujo del suelo retenido utilizando gráficos del diseño anterior
Ejemplo No.
Altura de muro (m)
Inclinación talud (grados.)
kret.
(cm/sec)
qreqd
(m3/sec-m)
1
2
3
7.0
7.0
12.0
0
26.6
5.0
5  10-4
5  10-5
3  10-4
2.31  10-5
1.80  10-6
2.25  10-5

## Slide 61: Valores típicos de k

## Slide 62: Dispositivo para Transmisividad
Dispositivo de permeabilidad de laboratorio para medir la transmisividad (flujo paralelo en el plano) de materiales de drenaje geosintético.

## Slide 63: Qult = ASTM D4716 or ISO 12958
10 -2
10 -3
10 -4
Geon et (tri axi al ) - comp osi te
Geon et (bi axi al ) - comp osi te
10 -5
10 -6
10 -7
-2
-1
0
10
10
10
H ydraul ic g radient
(a) Variation of hy d rau lic g rad ien t
10 -2
S hee t Dra in - E
S hee t Dra in - T
H ydraul ic g radient = 0.1
F low r ate ( m^3/s ec- m)
S hee t Dra in - N
S hee t Dra in - T
S hee t Dra in - M
Geon et - tri axi al
Geon et - bi axi al
S hee t Dra in - E
Geon et (tri axi al ) - comp osi t
Geon et (bi axi al ) - comp osi t
NP-NW-GT (1 500 g /m^2 )
NP-NW-GT (1 000 g /m^2 )
N ormal stres s = 100 kPa

## Slide 64: Opciones de Salidas para Drenajes en la Espalda
Los desagües posteriores serán invariablemente geocompuestos
Núcleo interno de geocompuestos debe estar conectado algún tipo de salida
Puede ser tubería horizontal a los extremos de la pared
Más probable a un drenaje de base
Si la base de la tubería drena el núcleo envolvente alrededor de la tubería perforada con “T” saliendo del drenaje posterior y extendiéndose debajo de la zona de suelo reforzado que sale al frente del muro
Se muestra un buen adaptador en la siguiente diapositiva

## Slide 65: Cuantificación del caudal admisible del Geocompuesto
El drenaje debe usar factores de reducción específicos del sitio (vea el Libro Blanco de GSI No. 4 para orientación numérica )

## Slide 66: Usa un “qreq d” con un L.F.= 2.0 y un RF = 5.0
 = 0 grados .
7.0 m
k ret = 5´10-4 cm/sec
Producto de drenaje geosintético

## Slide 67
La siguiente tabla está en unidades de flujo m3/sec-m.
Solución:
4 – qreqd (mod.) = qreqd  2.0
5 – FS = qallow/qreqd (mod.)
Notas 1 – qult se obtiene de pruebas de laboratorio
2 – qallow = qult/RF = qult/5.0
3 – qreqd = finite different program
Producto
qult1
qallow2
qreqd3
qreqd4
FS5
Gecompuesto – N
4.0  10-3
8.0  10-4
2.31  10-5
4.62  10-5
17.3
Geocompuesto– T
3.5  10-3
7.0  10-4
2.31 10-5
4.62  10-5
15.2
Geocompuesto- N
3.0  10-3
6.0  10-4
2.31  10-5
4.62  10-5
13.0
geonet – 1
2.5  10-3
5.0  10-4
2.31  10-5
4.62  10-5
10.8
geonet – 2
2.2  10-3
4.4  10-4
2.31  10-5
4.62  10-5
9.5
Geonet -3
2.0  10-3
4.0  10-4
2.31  10-5
4.62  10-5
8.7
GN T – compuesto
1.0  10-3
2.0  10-4
2.31  10-5
4.62  10-5
4.3
GN B – compuesto
2.3  10-4
4.6  10-5
2.31  10-5
4.62  10-5
1.0
GT 1500 g/m2
1.4  10-4
2.8  10-5
2.31  10-5
4.62  10-5
0.61
GT 1000 g/m2
4.0  10-5
8.0  10-6
2.31  10-5
4.62  10-5
0.17

## Slide 68
Ejercicio

## Slide 69: Ejercicio 1 obtener el FoS con un Geocompuesto N
1er paso es convertir kret /100 m/sec
2do paso es multiplicar por la tasa de flujo
3er paso es obtener el FoS para un geocompuesto N
qadm 8.0 X 10-4 y un factor de ajuste de 2 para q requerida
R= 1.80 X 10-6 X 2 = 3.60 X 10-6 = FoS = 220
0°
28°

## Slide 70: Ejercicio 2
1er paso es convertir kret /100 m/sec
2do paso es multiplicar por la tasa de flujo
3er paso es obtener el FoS para un geocompuesto N
qadm 8.0 X 10-4 y un factor de ajuste de 2 para q requerida
2.25X10-5 X 2 = 4.50X10-5 = FoS = 17.8

## Slide 71: Comentarios con Geotextiles No Tejidos
7.0 m
Dado: 1000 g/m2 no tejido GT con qult = 4.0 x 10-5 m3/sec-m
250 g/m2 no tejido GT con qult = 1.0 x 10-5 m3/sec-m
También: RF = 2.5 en todos los casos
Factor de carga = 1.0 and 1.5
500 g/m2 no tejido GT con qult = 2.0 x 10-5 m3/sec-m
Resolver :
Valores FS para varias separaciones
k ret = 5´10-4 cm/sec
Individual geotextile drainage layers
S

## Slide 72: Comentarios de Drenaje en la Espalda
Una gran mayoría (61%) de muros con problemas son debido a suelos de relleno de baja k en la zona reforzada
Desconocidos cuántos son de la zona retenida filtración
La presión hidroestática incrementa de un 50 a 100% sobre el suelo por sí mismo
Las opciones son aumentar la masa y la resistencia de la zona reforzada; o para proporcionar un drenaje adecuado
El drenaje en la espalda del muro con geocompuestos ha dado grandes resultados y beneficios económicos.

## Slide 73
Gracias!